АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

 Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы  Листы асбестоцементные плоские  Волнистый шифер

## АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ И БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ (АСБОТРУБЫ)

Асбестоцементные трубы по сей день пользуются большим спросом строителей. Они применяются при прокладке водопроводных технических и питьевых систем, напорной и безнапорной канализации, мелиоративных систем, дренажных коллекторов, дымоходов, при прокладке кабелей, в качестве обсадных труб разных скважин, для мусоропроводов в многоэтажном жилищном строительстве. 
   Имея низкую теплопроводность и высокую коррозийную стойкость, асбестоцементные трубы отлично зарекомендовали себя при использовании в системах теплоснабжения. В таких странах как Германия, Бельгия, Австрия газопроводные сети из асбестоцементных труб эксплуатируются свыше 30 лет. В Российской Федерации опытный 40-километровый участок находится в эксплуатации 18 лет. 
   Асбестоцементные изделия обладают рядом преимуществ: простотой при монтаже, большой надежностью и стойкостью к агрессивным средам, срок их эксплуатации выше металлических в несколько раз. Они не подвержены электрохимической коррозии, долговечны в грунте и имеют небольшое гидравлическое сопротивление.

Асбестоцементные трубы, применяемые в качестве обсадных труб колодцев и скважин, в отличие от металлических, существенно дешевле, а срок их службы не ограничен. Применение асбестоцементных труб при прокладке канализационных сетей, ливневых и бытовых стоков, отводных дренажных каналов.

В - условный диаметр, мм;
L - длина, мм;
D2 - наружный диаметр, мм;
S2 - толщина стенки, мм;
M - справочная масса 1 погонного метра труб, кг;
D1 - наружный диаметр обточенных концов, мм;
D - внутренний диаметр, мм;
S1 - толщина стенки обточенного конца, мм;

   Напорные асбестоцементные трубы комплектуются муфтами типа САМ и резиновыми кольцами. Соединение типа САМ состоит из асбестоцементной муфты с проточенными пазами и двух резиновых колец, работающих по типу самоуплотнения. Эффект самоуплотнения достигается благодаря давлению воды в трубопроводе. Давление передается на стенки цилиндрических углублений в резиновых кольцах и плотно прижимает их к уплотнительным поверхностям труб и муфт. Муфты типа САМ обеспечивают полную герметичность соединения.

b - условный диаметр, мм;
l - длина, мм,
m - справочная масс l муфты, кг;
d1 - внутренний диаметр, мм;
d2 - наружный диаметр, мм;
d3 - диаметр канавок, мм;
s - толщина стенки муфты, мм.

##### Технические характеристики напорных труб (ГОСТ 539-80)

| ##### ВТ 6 b; D; S1; M. 100; 104; 9.0; 7.8. 150; 146; 11.0; 12.0. 200; 200; 12.0; 20.1. 250; 248; 13.0; -. 300; 292; 16.0; 39.3. 400; 385; 21.0; 66.5. 500; 476; 26.0; 102.8. | ##### ВТ 9 D; S1; M. 100; 11.0; 9.2. 141; 13.5; 15.2. 196; 14.0; 24.5. 242; 16.0; 33.8. 286; 19.0; 47.7. 377; 25.0; 81.8. 466; 31.0; 124.7. | ##### ВТ 12 D; S1; M. 96; 13.0; 10.4. 135; 16.5; 17.9. 188; 18.0; 30.0. 234; 20.0; 40.7. 276; 24.0; 57.9. 363; 32.0; 100.6. 450; 39.0; 151.2. | ##### ВТ 15 D; S1; M. -; -; -. -; -; -. 180; 22.0; 35.3. 226; 24.0; 47.3. 267; 28.5; 66.7. 352; 37.5; 114.8. 436; 46.0; 173.6. | D1; L. 122; 3950. 168; 3950. 224; 5000. 274; 5000. 324; 5000. 427; 5000. 528; 5000. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Технические характеристики безнапорных труб (ГОСТ 539-80)

| B | S1 | L | D2 | D | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 9 | 3950 | 118 | 100 | 6.0 |
| 150 | 10 | 3950 | 161 | 141 | 9.0 |

вернуться наверх

## ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

Техническая характеристика асбестоцементных напорных труб (ГОСТ 539-80, ТУ 5786-013-00281708-03; код по ОКП 578600). Условный проход; Внутренний диаметр* мм, d; Наружный диаметр обмоточ. концов, мм, D; Толщина стенки обточенного конца, мм, s; Длина трубы, мм, L. ВТ-6; ВТ-9; ВТ-12; ВТ-15; ВТ-6; ВТ-9; ВТ-12; ВТ-15. 100; 104; 100; -; -; 122; 9; 11; -; -; 3950. 150; 146; 141; -; -; 168; 11,0; 13,5; -; -; 3950; 5000. 200; 200; 196; 188; 180; 224; 12; 14; 18; 22; 5000. 300; 292; 286; 276; 267; 324; 16; 19; 24; 28,5; 5000. 400; 358; 377; 363; 352; 427; 21; 25; 32; 37,5; 5000. 500; 476; 466; 450; 436; 528; 26; 31; 39; 46; 5000. Техническая характеристика асбестоцементных безнапорных труб (ГОСТ 1839-80; ТУ 5786-01300281708-03; код по ОКП 578600). Условный проход; Диаметр; Толщина стенки, мм; Длина трубы, мм, L. Наружный; Внутренний. 100; 118; 100; 9; 3950. 150; 161; 141; 10; 3950. 200; 211; 189; 11; 5000. 300; 307; 279; 14; 5000. 400; 402; 368; 17; 5000. *Внутренние диаметры труб являются справочными. Область применения. Трубы и муфты асбестоцементные применяются для напорных водопроводных и мелиоративных систем. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов прдназначены для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и прокладки кабелей тефонной связи. Сан. эпидемиологическое заключение № 13.01.04.578.П.000090.0702. от 11.07.02.

вернуться наверх

## ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ

Техническая характеристика листов асбестоцементных плоских (ГОСТ 18124-95; код по ОКП 578100). Наименование показателя; Значение для плоских листов. Конструкционных; Мелкоразмерных. Прес сованных; Непрес сованных; Прессованных; Непрес сованных. толщь. 6мм; менее 6мм. Длина, мм; 3600; 3000; 1200. Ширина , мм; 1500; 1200; 1500. Толщина, мм; 10; 8; 6; 7. Примечание: По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем могут быть изготовлены листы других размеров. Плотность не менее г/см3, не менее; 1,80; 1,60; 1,75; 1,80; 1,70. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее; 23; 18; 22; 23; 20. Ударная вязкость, кДм/м2 (кгс/см2), не менее; 2,5 (2,5); 2,0 (2,0); 2,2 (2,2); 2,3 (2,3); 2,0 (2,0). Морозостойкость. Число циклов попеременного замораживания и оттаивания; 50; 25; 50; 50; 25. Остаточная прочность, %, не менее; 90; 90; 90; 90; 90. Область применения. Асбестоцементные плоские листы предназначены для изготовления и облицовки строительных конструкций, а так же для изготовления стеновых панелей, плит покрытий, сантехкабин, перегородок, устройства транспортных галерей, подвесных потолков. Сан. эпидемиологическое заключение № 13.01.04.578.П.000087.0702. от 11.07.02. Асбестоцементные листы предназначены для стеновых панелей, плит покрытий, перегородок и других ограждающих конструкций, а также для внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений. ОАО "БЕЛАЦИ" выпускает плоские непресованные асбесто-цементные листы размерами 1750 x 1100 x 8 мм. По желанию заказчика листы могут выпускаться разрезанными дополнительно на другие размеры. Технические характеристики: - предел прочности при изгибе - 18 МПа, - плотность (объемная масса ) - 1,6 г\см.куб. - морозостойкость - 25 - справочная масса - 29,6 кг. Забор из плоских асбестоцементных листов и труб.; Использование плоского шифера для монтажа ограждающих конструкций летнего душа.; Балконные ограждения,выполненные из листов плоского шифера.. Садовые беседки из асбестоцементных труб и листов шифера.; Облицовка дома листами плоского шифера с утеплителем.; Использование листов плоского шифера для строительства дачных подсобных помещений..

|  | Асбестоцементные трубы и муфты: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для напорных трубопроводов Стандарт Российский ГОСТ 539-80 Технические характеристики: Условный проход; 100; 150; 200; 300; 400. Размер трубы Вт-9 (мм):. 1. Внутренний диаметр; 100; 141; 189; 279; 368. 2. Наружный диаметр обточенных концов; 122; 168; 224; 324; 427. 3. Толщина стенки; 11,0; 13,5; 17,5; 22,5; 29,5. 4. Длина трубы; 3950; 3950; 3950; 3950; 3950. Размер муфты САМ 9 (мм):. 1. Внутренний диаметр; 127; 173; 229; 329; 433. 2. Наружный диаметр; 175; 225; 287; 397; 517. 3. Толщина стенки; 24,0; 26,0; 29,0; 34,0; 42,0. 4. Длина муфты; 140; 140; 150; 150; 160. Справочная масса (кг):. 1 пог/м трубы Вт-9; 9,2; 15,2; 26,4; 49,4; 84,7. 1 муфта САМ 9; 3,8; 5,2; 8,2; 13,8; 21,8. Количество в связке (шт.); 70; 30; поштучно. Вагонная норма в комплекте c муфтами и резиновыми кольцами (шт.) Вт-9; 1020; 480; 280; 150; 87. Санитарно-эпидемиологическое заключение |
|  |  |  |  | для безнапорных трубопроводов Стандарт Российский ГОСТ 1839-80 Технические характеристики: Условный проход; 100; 150; 200; 300; 400. Размер трубы БН (мм):. 1. Внутренний диаметр; 100; 141; 189; 279; 368. 2. Наружный диаметр обточенных концов; 118; 116; 211; 307; 402. 3. Толщина стенки; 9,0; 10,0; 11,0; 14,0; 17,0. 4. Длина трубы; 3950; 3950; 3950; 3950; 3950. Размер муфты БН (мм):. 1. Внутренний диаметр; 140; 188; 234; 334; 441. 2. Наружный диаметр; 160; 212; 262; 366; 477. 3. Толщина стенки; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0. 4. Длина муфты; 150; 150; 150; 150; 180. Справочная масса (кг):. 1 пог/м трубы БН; 6,1; 9,4; 13,2; 25,0; 40,5. 1 муфта БН; 1,4; 2,3; 3,4; 5,2; 9,2. Количество в связке (шт.) БНТ; 70; 30; поштучно. Вагонная норма в комплекте c муфтами (шт.) БНТ; 1020; 480; 280; 150; 87. Санитарно-эпидемиологическое заключение |

## Характеристики асбестоцементных труб

| Основные характеристики трубы | номинальный размер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безнапорные |  | Напорные |  |  |  |  |  |
|  | d 100 мм | d 150 мм | d 100 мм |  |  | d 150 мм |  |  |
|  |  |  | BT 6 | BT 9 | BT 12 | BT 6 | BT 9 | BT 12 |
| Длина, мм | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Диаметр внутренний, мм | 100 | 141 | 104 | 100 | 96 | 146 | 141 | 135 |
| Толщина стенки, мм | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13,5 | 16,5 |
| Справочная масса (1 погонный м. трубы), кг | 6,1 | 9,4 | 7,8 | 9,2 | 10,4 | 12,9 | 15,2 | 17,9 |
| Диаметр наружный, мм | 118 | 161 | 122 | 122 | 122 | 168 | 168 | 168 |
| Длина обточенных концов, мм | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Гидравлическое давление, МПа | - | - | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 2,1 | 2,3 | 3,1 |